Приложение № 1

К Договору №_____ от _______

Паспорт кресла для залов для объекта ________________________________________________________________________

Производитель.  – ООО «Азия Мьюзик Компани»

Кресло «Ангара 2М»

Торговая марка – Alina

Страна производства - Россия

Вес изделия – 18 кг.

Мобильная версия из 2 или 3х мест

1. Несущие конструкции кресла:

- Каркас кресла представляет собой конструкцию, выполненную из усиленного стального профиля, толщиной 3 мм. для обеспечения выдерживания нагрузки до 130 кг.

- Все соединения профильных труб каркаса выполнены усиленным швом вручную.

- Для обеспечения длительной эксплуатации и предотвращения ухудшения внешнего вида, на металлические части наносится специальное полимерное покрытие.

2. Мягкие элементы кресла:

- Выполнены из латексоподобного пенополиуретана повышенной плотности

- Плотность материала — 25 кг./м3,

- Напряжение при 40% сжатии – 3,6 кПа.

- Коэффициент долговечности — 16.

- Толщина ППУ мягких элементов — 80 мм.

Описание элементов кресла

Спинка

- Мягкий элемент состоит из латексоподобного пенополиуретана повышенной плотности анатомической формы

- Плотность полиуретана (спинки) – 25 кг/м3.

Сидение

- Мягкий элемент состоит из латексоподобного пенополиуретана повышенной плотности анатомической формы

- Плотность полиуретана (сидения) – 25 кг/м3.

Ткань обивки кресла

- Состав: 100% полиэстер, низковорсовый капровелюр (трикотажное кругловязаное полотно с применением текстурированных  полиэфирных нитей) – специально для мебели для общественных мест., триплированная с ППУ не менее 3 мм. и подложкой «спанбонд». Ткань негорючая,  устойчивость к истиранию более 30 000 циклов мартиндэйла. Цветоустойчивость не менее 5-7 единиц.

- Плотность ткани — более 180 г/м2.

- Разрывная нагрузка — более 420 Н.

- Цвет и тип ткани по выбору заказчика

- Ткань соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»  и имеет соответствующую  декларацию.

- Ткань пропитана специальным противопожарным составом.

- Производитель должен иметь лицензию на обработку противопожарным составом.

Боковины и подлокотники

- Боковина выполнена в форме фигурной конструкции, состоящей из деревянного каркаса, обитого тканью.

- Подлокотник из массива бука

5. Габаритные размеры:

Ширина по осям подлокотников — 545 мм

Глубина (в разложенном виде)— 700 мм

Глубина (в сложенном виде) – 575 мм

Высота от пола до верхней части спинки — 1000 мм

Согласовано _____________________

мп

Согласовано _____________________ Рожанский Б.Б.

мп